Unverbindliche Leistungsbeschreibung für Stahlbetonrohre DUOLINER mit Rechteckprofil

Lieferbedingungen

Lieferung von BETONWERK BIEREN - Stahlbetonrohren mit Rechteckprofil nach DIN EN 1916 und DIN V 1201, sowie den erhöhten Anforderungen der FBS-Qualitätsrichtlinie Teil 1 entsprechend den folgenden Belastungs- und Einbaubedingungen, frei Baustelle, mit voll ausgeladenen Schwerlastzügen, auf befahrbarer Straße, ohne Abladen. Sollte eine andere Lieferungsart in Frage kommen, ist dies vom Auftraggeber besonders anzugeben.

Die Rohre sind gemäß DIN V 1201, Abschnitt 7.3.3, und gemäß der FBS-Qualitätsrichtlinie Teil 1 (zu beziehen bei der FBS-Geschäftsstelle) fremdüberwacht durch den Güteschutz Beton.

Das Zertifikat nach DIN V 1201, Abschnitt 7.4, und der Nachweis der FBS-Qualität durch den ergänzenden Prüfbericht der güteüberwachenden Stelle werden auf Anforderung vorgelegt.

Die Dichtringe aus Elastomeren mit dichter Struktur und hohlraumfreiem Querschnitt gemäß DIN EN 681-1 in Verbindung mit DIN 4060 und den erhöhten Anforderungen der FBS-Qualitätsrichtlinie Teil 1 sind vom Rohrhersteller werkseitig vormontiert.

Belastungsbedingungen

Überdeckungshöhe über Rohrscheitel

min  h = ............. m

max h = ............. m

Verkehrslast:

SLW 60

SLW 30

LKW 12

UIC 71 mehrgleisig

UIC 71 eingleisig

Flugzeuglast BFZ 750

keine Verkehrslast

sonstige Belastungen

(entsprechend beiliegendem Belastungsschema  z.B. Flächenlasten, Innendruck)

Bodenarten (nach ATV-DVWK-A 127):

anstehender

Boden	Leitungszone	       Überschüttung

G1 - nicht bindiger Sand und Kies

G2 - schwach bindiger Sand und Kies

G3 - bindige Mischböden, Schluff

G4 - bindige Böden, Ton

sonstige Böden

Verdichtungsgrad des anstehenden Bodens: ............... %

Abweichende Bodenkennwerte des sonstigen Bodens

Wichte ............... kN/m³

Reibungswinkel ............... °

Verformungsmodul im maßgebenden Spannungsbereich von 0 bis ............... N/mm²

EB = .................... N/mm²

Baugrund unter dem Rohr

wie anstehender Boden

_   sehr hart, steinig oder felsig

nicht tragfähiger Boden

Gründung der Rohrleitung auf: ............... m

Tiefe dieser Gründung unter der Rohrsohle: ............... m

Grundwasser

nicht vorhanden

vorhanden

Höhe über Rohrscheitel	max hw = ............... m

Höhe unterhalb Rohrsohle	min hw = ............... m

Angriffsgrad nach DIN EN 206-1:

Grundwasser:

schwach

mäßig

stark

Boden:      schwach      mäßig       stark

Abwasser (durchfließendes Wasser)

schwach

mäßig

stark

Bei Angriffsgrad „stark“ nach DIN EN 206-1 sowie bei Sulfatgehalten über 600 mg SO4-2 je

1l Wasser sind dem Bieter die vollständigen Analysen zur Verfügung zu stellen.

Dies gilt ebenso, wenn der pH-Wert des Abwassers nach ATV-M 168 ständig unter 5,5 liegt.

Einbaubedingungen

Bettung nach DIN EN 1610

Bettung Typ 2 oder 3 (auf anstehendem Boden)

Bettung Typ 1 (Sand- oder Kies-Sand-Auflager)

Bettung auf Beton (Betonauflager)

Auflagerwinkel

60° (für Fußrohre)

90°

120°

............... °

Art des Einbaues

Grabenform

weiter Graben

Auffüllung oder Damm

Einzelgraben*

Mehrfachgraben*/**

Stufengraben*/**

*Lastmindernde Wirkung ansetzbar, da beide Grabenwände auf Dauer erhalten bleiben

Lastmindernde Wirkung nicht ansetzbar

**Längs- und Querschnitt beifügen

Grabenbreite in Höhe Rohrscheitel b = ............... m

Grabenbreite in Höhe Rohrsohle  einschl. Verbaudicke b = ............... m

Böschungswinkel ß

45°

60°

90°

............ °

Bauausführung

Einbettungsbedingungen

(nach ATV-DVWK-A 127)

B1

Lagenweise gegen den gewachsenen Boden auch bei Trägerbohlverbau bzw. lagenweise in der Dammschüttung verdichtete Einbettung (ohne Nachweis des Verdichtungsgrades).

B2

Senkrechter Verbau innerhalb der Leitungszone mit Kanaldielen, die erst nach dem Verfüllen gezogen werden.

Verbauplatten und -geräte unter der Voraussetzung, dass die Verdichtung des Bodens nach dem Ziehen des Verbaus sichergestellt ist.

B3

Senkrechter Verbau innerhalb der Leitungszone mit Spundwänden oder Sichtspundwänden und Verdichtung gegen den Verbau. (Senkrechter Verbau mit Holzbohlen, Verbauplatten oder -geräten, die erst nach dem Verfüllen und Verdichten aus der Leitungszone entfernt werden, ist durch kein Rechenmodell erfassbar.)

B4

Lagenweise gegen den gewachsenen Boden bzw. lagenweise in der Dammschüttung verdichtete Einbettung mit Nachweis der nach ZTVE-StB erforderlichen Proctordichte. Die Einbettungsbedingung B4 ist nicht anwendbar bei Böden der Gruppe G4.

Überschüttungsbedingungen

(nach ATV-DVWK-A 127)

A1

Lagenweise gegen den gewachsenen Boden verdichtete Grabenverfüllung auch bei Trägerbohlverbau (ohne Nachweis des Verdichtungsgrades).

A2

Senkrechter Verbau des Rohrgrabens mit Kanaldielen, die erst nach dem Verfüllen entfernt werden.

Verbauplatten oder -geräte, die bei der Verfüllung des Grabens schrittweise entfernt werden.

Unverdichtete Grabenverfüllung.

Einspülen der Verfüllung (nur geeignet bei Böden der Gruppe G1).

A3

Senkrechter Verbau des Rohrgrabens mit Spundwänden, Leichtspundprofilen, Holzbohlen, Verbauplatten oder -geräten, die erst nach dem Verfüllen entfernt werden.

A4

Lagenweise gegen den gewachsenen Boden verdichtete Grabenfüllung mit Nachweis des nach ZTVE-StB erforderlichen Verdichtungsgrades. Die Überschüttungsbedingung A4 ist nicht anwendbar bei Böden der Gruppe G4.

______lfdm.  BETONWERK BIEREN – Stahlbetonrohre DUOLINER mit Rechteckprofil

Bezeichnung:

Stahlbetonrahmen lichte Breite  x   Baulänge in mm   ( z. B.   Stahlbetonrahmen 2500 x 1250)

nach DIN EN 1916, DIN V 1201 Typ 2 sowie FBS Qualitätsrichtlinie Teil 1-1 und Teil 1-3, fremd überwacht durch den Güteschutz Beton, Betonbauteile liefern und gemäß DIN EN 1610 und DWA-A 139 verlegen. Rechnerische Rissbreitenbegrenzung 0,20 mm Beton mit erhöhtem Sulfatwiderstand in HS-Qualität nach DIN 4030-1, Betondeckung nach DIN 1045-1, DIN FB 101, Betongüte: C40/50, in der Schalung erhärtet, Feuchtigkeitsklasse WA nach Alkali Richtlinie DAfStb Expositionsklassen innen: XA3, XC4, XF4, XM3, Expositionsklassen außen: XA2, XC4, XF3, XM3.
Mit werkseitig fest einbetoniertem HDPE-Liner, Linerwandstärke: 2,5 mm, Auszugsfestigkeit von 400 kN/m²  Liner, nachgewiesene erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen chemische Angriffe, Verkehrslast LM1 (SLW 60) nach ATV-A127 und DIN FB 101, Muffentiefe ≥ 170 mm, druckwasserdicht bis 1,0 bar,entsprechend Anforderungen nach FBS QR 1-1 für Keisquerschnitte, Elemente mit ausgerundeten Vouten r=200 mm, Auflager nach statischen Erfordernissen, Kraftschlüssige Lastaufnahmepunkte, z. B. Transportanker gemäß DWA-A 139, nach Verwendung verschließen

Wandstärke nach statischen Erfordernissen, min. jedoch

 250 mm /  300 mm

Wandstärke	….….. mm

lichte Breite:     	……... mm

lichte Höhe:      	……... mm

Regelbaulänge: 	……... mm

 mit Trockenwetterrinne lt. Zeichnung

 ohne Trockenwetterrinne

Werkseitig vormontierte prüfbarer Doppelkeilgleitdichtung aus Elastomeren mit hohlraumfreien Querschnitt gemäß DIN EN 681-1 in Verbindung mit DIN 4060, mit 2 Stück Prüfanschlüssen sowie einem Scherlastübertragungselement auf dem Spitzende.  (dadurch wird eine gleichmäßige Verpressung der Dichtung gewährleistet).

Vor Lieferung sind nachsehend aufgeführte Unterlagen einzureichen:

- geprüfte Statik mit Nachweis über die Auftriebssicherheit

- Werkplanung, Schal- und Bewehrungspläne

- Prüfbericht der Güteüberwachung vom Fachverband für Beton- und Stahlbetonrohre (FBS)

____Stück Einstiegsöffnung Stahlbetonrechteckrohr

Einstiegsöffnung werkseitig in der Decke integriert, Als Zulage zur Hauptposition Stahlbetonrechteckrohr

____Stück Segmentkrümmer

Segmentkrümmer für Stahlbetonrechteckrohr, maximale Abwinklung 22,5° als Zulage zur Hauptpositon

____Stück Passstücke

Passstücke für Stahlbetonrechteckrohr, Baulänge 0,50 - 2,95 m Zulage zur Hauptpositon, Mindestabrechnungslänge 2,5 m

____Stück Einstiegsöffnung DN1000 Stahlbetonrechteckrohr

Einstiegsöffnung DN1000 werkseitig in der Decke integriert, mit angeformten Spitzende nach DIN 4034/1, als Zulage zur Hauptposition Stahlbetonrechteckrohr

____Stück Kopfstück

Kopfstück/Böschungsstück für Stahlbetonrechteckrohr, Neigung im rechten Winkel zur Fließachse, Neigung 1:1,5, Zulage zur Hauptpositon

____Stück Kopfbalken

Kopfbalken für Kopfstück / Böschungsstück

Länge: ………………. mm

Breite: ……………….. mm

Höhe : ……………….. mm

liefen und montieren, Bauteilverbindung mittels Dollen und Vergussmörtel

Hersteller: BETONWERK BIEREN GmbH