Unverbindliche Leistungsbeschreibung für 
DUOLINER Schachtunterteile und Schachtaufbauteile

Lieferbedingungen

Lieferung von BETONWERK BIEREN - Schachtfertigteilen nach DIN EN 1917, DIN V 4034-1 und den erhöhten Anforderungen der FBS-Qualitätsrichtlinie, Teil 2, entsprechend den folgenden Belastungs- und Einbaubedingungen, frei Baustelle, mit voll ausgeladenen Schwerlastzügen, auf befahrbarer Straße, ohne Abladen. Sollte eine andere Lieferungsart in Frage kommen, ist dies vom Auftraggeber besonders anzugeben.

Die BETONWERK BIEREN - Schachtfertigteile sind gemäß DIN V 4034-1, Abschnitt 7.3.3, und gemäß der FBS-Qualitätsrichtlinie, Teil 2, (zu beziehen bei der FBS-Geschäftsstelle) fremd-überwacht durch den Güteschutz Beton- und Fertigteilwerke Nord e.V.

Das Zertifikat nach DIN V 4034-1, Abschnitt 7.4, und der Nachweis der FBS-Qualität durch den ergänzenden Prüfbericht der güteüberwachenden Stelle werden auf Anforderung vorgelegt.

Dichtungs- und Lastausgleichssystem mit dichter Struktur und hohlraumfreiem Querschnitt gemäß DIN EN 681-1 in Verbindung mit DIN 4060 und den erhöhten Anforderungen der FBS-Qualitätsrichtlinie, Teil 2, sind werkseitig fest in der Muffe einbetoniert.

Belastungsbedingungen

Verkehrslast bzw. gem. DIN FBS 101:

Verkehrslast:

SLW 60

SLW 30

LKW 12

UIC 71 mehrgleisig

UIC 71 eingleisig

Flugzeuglast BFZ 750

keine Verkehrslast

sonstige Belastungen

(entsprechend beiliegendem Belastungsschema  z.B. Flächenlasten, Innendruck)

Bodenarten (nach ATV-DVWK-A 127):
anstehender Boden

G1 - nicht bindiger Sand und Kies

G2 - schwach bindiger Sand und Kies

G3 - bindige Mischböden, Schluff

G4 - bindige Böden, Ton

sonstige Böden

Grundwasser

nicht vorhanden

vorhanden

Höhe über Fließsohle 	max hw = ............... m

Höhe unterhalb Fließsohle	min hw = ............... m

Angriffsgrad nach DIN EN 206-1:

Grundwasser:

schwach

mäßig

stark

Boden:

schwach

mäßig

stark

Abwasser (durchfließendes Wasser)

schwach

mäßig

stark

Bei Angriffsgrad „stark“ nach DIN EN 206-1 sowie bei Sulfatgehalten über 600 mg SO4-2 je

1l Wasser sind dem Bieter die vollständigen Analysen zur Verfügung zu stellen.

Dies gilt ebenso, wenn der pH-Wert des Abwassers nach ATV-M 168 ständig unter 5,5 liegt.

Einbaubedingungen

Baugrund unter dem Schacht:

wie anstehender Boden

sehr hart, steinig oder felsig

nicht tragfähiger Boden

Gründung des Schachtes auf: ………………………..
Tiefe dieser Gründung: ……………………………..m

Statik:

Bei Einbautiefen > 10 m oder von der Verkehrslast SLW 60 abweichenden ungünstigeren Belastungsfällen ist ein gesonderter statischer Nachweis erforderlich, der z.B. im Gegensatz zu den Mindestwanddicken der DIN V 4034-1 zu größeren Wanddicken führen kann. Insofern ist in solchen Fällen die Höhe des Schachtbauwerkes anzugeben. Die Verfüllung richtet sich nach DIN EN 1610.

BETONWERK BIEREN
Schachtunterteil
( z.B. UT-M 1000/700 DUOLINER)

UT-M 1000/(Bauhöhe innen) DUOLINER

UT-M 1200/(Bauhöhe innen) DUOLINER

UT-M 1500/(Bauhöhe innen) DUOLINER

UT-M 2000/(Bauhöhe innen) DUOLINER
(entsprechend auswählen)

mit werkseitig fest einbetonierte PP/GFK Schachtboden

sowie Vollauskleidung der Schachtwandung
Linerwandstärke: 3 mm

Spitzende mit PMA – GFK Joint ausgekleidet

Expositionsklassen innen: XA3, XC4, XF4, XM3

Expositionsklassen außen: XA2, XC4, XF3, XM3

nachgewiesene erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen chemische Angriffe

schalungserhärtet
für Integriertes Dichtungs- und Lastausgleichssystem TOP SEAL PLUS
gemäß DIN EN 1917, DIN V 4034-1 und FBS- Qualitätsrichtlinie

Auslauf: 0 gon DN:…… Rohrwerkstoff:……..… Gefalle…%

Einlauf: …gon DN:…… Rohrwerkstoff:……..… Höhenversatz:…cm Gefalle…%

Einlauf: …gon DN:…… Rohrwerkstoff:……..… Höhenversatz:…cm Gefalle…%

Einlauf: …gon DN:…… Rohrwerkstoff:……..… Höhenversatz:…cm Gefalle…%

Einlauf: …gon DN:…… Rohrwerkstoff:……..… Höhenversatz:…cm Gefalle…%

liefern und gem. DIN EN 1960 und ATV-Richtlinien, Merkblatt A 139, versetzen

BETONWERK BIEREN
Schachtring
( z.B. SR-M 1000/500/200 DUOLINER )

SR-M 1000/500/200 DUOLINER

SR-M 1000/1000/200 DUOLINER

SR-M 1200/500/200 DUOLINER

SR-M 1200/1000/200 DUOLINER

SR-M 1500/500/200 DUOLINER

SR-M 1500/1000/200 DUOLINER

SR-M 2000/500/200 DUOLINER

SR-M 2000/1000/200 DUOLINER
(entsprechend auswählen)

werkseitige fest einbetonierte PP/GFK – Vollauskleidung
Linerwandstärke: 3 mm

Spitzende und Muffe mit PMA – GFK Joint ausgekleidet

Expositionsklassen innen: XA3, XC4, XF4, XM3

Expositionsklassen außen: XA2, XC4, XF3, XM3

nachgewiesene erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen chemische Angriffe

schalungserhärtet
mit Integriertes Dichtungs- und Lastausgleichssystem TOP SEAL PLUS

Steigbügel

Form A Stahlkern (schwarz)

Form A Edelstahlkern 1.4541 (orange)

Form A Edelstahlkern 1.4571 (violette)

Form B Stahlkern (schwarz)

Form B Edelstahlkern 1.4541 (orange)

Form B Edelstahlkern 1.4571 (violette)

Ohne Steigbügel

(entsprechend auswählen)

gemäß DIN EN 1917, DIN V 4034-1 und FBS- Qualitätsrichtlinie
liefern und gem. DIN EN 1960 und ATV-Richtlinien, Merkblatt A 139, versetzen

BETONWERK BIEREN
Schachthals
( z.B. SH-M 1000/600/200 DUOLINER )

SH-M 1000/600/200 DUOLINER

SH-M 1000/850/200 DUOLINER

SH-M 1200/600/200 DUOLINER

SH-M 1200/850/200 DUOLINER

SH-M 1500/600/200 DUOLINER

SH-M 1500/850/200 DUOLINER

SH-M 1000/600/800/200 mit 800mm Einstiegsöffnung DUOLINER

SH-M 1200/600/800/200 mit 800mm Einstiegsöffnung DUOLINER

SH-M 1500/600/800/200 mit 800mm Einstiegsöffnung DUOLINER
(entsprechend auswählen)

werkseitige fest einbetonierte PP/GFK – Vollauskleidung
Linerwandstärke: 3 mm

Spitzende und Muffe mit PMA – GFK Joint ausgekleidet

Expositionsklassen innen: XA3, XC4, XF4, XM3

Expositionsklassen außen: XA2, XC4, XF3, XM3

nachgewiesene erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen chemische Angriffe

schalungserhärtet
mit Integriertes Dichtungs- und Lastausgleichssystem TOP SEAL PLUS

Steigbügel

Form A Stahlkern (schwarz)

Form A Edelstahlkern 1.4541 (orange)

Form A Edelstahlkern 1.4571 (violette)

Form B Stahlkern (schwarz)

Form B Edelstahlkern 1.4541 (orange)

Form B Edelstahlkern 1.4571 (violette)

Ohne Steigbügel

(entsprechend auswählen)

gemäß DIN EN 1917, DIN V 4034-1 und FBS- Qualitätsrichtlinie
liefern und gem. DIN EN 1960 und ATV-Richtlinien, Merkblatt A 139, versetzen

BETONWERK BIEREN
Reduzierplatte
( z.B. UEP-M 1200/1000/250 DUOLINER )

UEP-M 1200/1000/250 DUOLINER

UEP-M 1500/1000/250 DUOLINER

(entsprechend auswählen)

werkseitige fest einbetonierte PP/GFK – Vollauskleidung
Linerwandstärke: 3 mm

Spitzende und Muffe mit PMA – GFK Joint ausgekleidet

Expositionsklassen innen: XA3, XC4, XF4, XM3

Expositionsklassen außen: XA2, XC4, XF3, XM3

nachgewiesene erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen chemische Angriffe

schalungserhärtet
mit Integriertes Dichtungs- und Lastausgleichssystem TOP SEAL PLUS

Steigbügel

Form A Stahlkern (schwarz)

Form A Edelstahlkern 1.4541 (orange)

Form A Edelstahlkern 1.4571 (violette)

Form B Stahlkern (schwarz)

Form B Edelstahlkern 1.4541 (orange)

Form B Edelstahlkern 1.4571 (violette)

Ohne Steigbügel

(entsprechend auswählen)

gemäß DIN EN 1917, DIN V 4034-1 und FBS- Qualitätsrichtlinie
liefern und gem. DIN EN 1960 und ATV-Richtlinien, Merkblatt A 139, versetzen

BETONWERK BIEREN
Abdeckplatte
( z.B. AP-M 1000/200/150 )

AP-M 1000/200/150

AP-M 1200/200/150

AP-M 1500/200/150
(entsprechend auswählen)

werkseitige fest einbetonierte PP/GFK – Vollauskleidung
Linerwandstärke: 3 mm

Spitzende und Muffe mit PMA – GFK Joint ausgekleidet

Expositionsklassen innen: XA3, XC4, XF4, XM3

Expositionsklassen außen: XA2, XC4, XF3, XM3

nachgewiesene erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen chemische Angriffe

schalungserhärtet

mit Integriertes Dichtungs- und Lastausgleichssystem TOP SEAL PLUS

gemäß DIN EN 1917, DIN V 4034-1 und FBS- Qualitätsrichtlinie
liefern und gem. DIN EN 1960 und ATV-Richtlinien, Merkblatt A 139, versetzen

BETONWERK BIEREN

Fußauflagering 
FAR-M
( z.B. FAR-M 1000/250/200 )

FAR-M 1000/250/200

FAR-M 1200/250/200

FAR-M 1500/250/200
(entsprechend auswählen)

werkseitige fest einbetonierte PP/GFK – Vollauskleidung
Linerwandstärke: 3 mm

Spitzende mit PMA – GFK Joint ausgekleidet

Expositionsklassen innen: XA3, XC4, XF4, XM3

Expositionsklassen außen: XA2, XC4, XF3, XM3

nachgewiesene erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen chemische Angriffe

schalungserhärtet
für Integriertes Dichtungs- und Lastausgleichssystem TOP SEAL PLUS

gemäß DIN EN 1917, DIN V 4034-1 und FBS- Qualitätsrichtlinie
liefern und gem. DIN EN 1960 und ATV-Richtlinien, Merkblatt A 139, versetzen

BETONWERK BIEREN
Ausgleichsring mit Verschiebesicherung
( z.B. AR-V 625/60 )

AR-V 625/60

AR-V 625/80

AR-V 625/100

AR-V 800/60

AR-V 800/80

AR-V 800/100

gemäß DIN EN 1917, DIN V 4034-1 und FBS- Qualitätsrichtlinie
liefern und gem. DIN EN 1960 und ATV-Richtlinien, Merkblatt A 139, versetzen

BETONWERK BIEREN

Ausgleichsringschutzrohr
AR-V DUOLINER Schutzrohr

AR-V DUOLINER Schutzrohr für 625mm Einstieg

AR-V DUOLINER Schutzrohr für 800mm Einstieg
(entsprechend auswählen)

liefern und gem. DIN EN 1960 und ATV-Richtlinien, Merkblatt A 139, versetzen